# 附件1

# 《四川省平武县李家沟饰面用花岗岩矿详查报告》矿产资源储量评审备案公示信息表

| 申请人 | 成都浩飞矿业有限公司 |
| --- | --- |
| 报告名称 | 《四川省平武县李家沟饰面用花岗岩矿详查报告》 |
| 报告编制单位 | 四川聚宝盆工程勘察设计有限公司 |
| 主要编写人员 | 郭建新 陈美阳 李志锋 等 |
| 矿业权证号 | T5100002010104010042429 |
| 矿业权人名称 | 成都浩飞矿业有限公司 |
| 评审机构 | 四川省矿产资源储量评审中心 |
| 评审专家 | 胡夕鹏 杨先光 张思汉 黄 良 段峻峰 |
| 本次采用工业指标 | 资源量估算采用四川中源建设工程设计有限公司论证确定的工业指标： 1.质量指标：饰面石材矿石装饰性能、耐久性满足要求，矿石加工性能良好，光泽度≥80°；荒料率≥30%；荒料规格≥65cm×40cm×70cm；板材率≥25m2/m3；体积密度≥2.56g/cm3；吸水率≤0.65%；干燥压缩强度≥95.0MPa，饱和压缩强度≥90.0MPa；干燥弯曲强度≥8.0MPa，饱和弯曲强度≥7.2MPa；耐磨性≥25（1/cm3）。放射性：内照射指数（IRa）≤1.0，外照射指数（Ir）≤1.3，A类石材产销与使用范围不受限制。 2.开采技术条件指标如下表。 最小可采厚度（m）; 最小夹石剔除 厚度（m）; 最低开采 标高（m）; 最终边坡角（°）; 最小底盘宽度（m）; 剥采比 （m³/m³）; 爆破安全距离（m）. 3; 2; +1900; 矿层≤50 风化层、残坡积层45; 40; ≤0.35:1; ≥300. |
| 评审备案目的 | 探矿权转采矿权 |
| 评审备案 矿种名称 | 饰面用花岗岩 |
| 评审备案资源储量 | - 评审通过的资源量 拟设开采境界内查明饰面用花岗岩矿石控制资源量245.2万立方米，荒料量88.4万立方米；推断资源量198.8万立方米，荒料量71.7万立方米。 总剥采比0.27:1（m3/m3）。 |
| 其他 | 本报告的项目负责人为郭建新。 |